| 0ICS | 61.020 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. Y 76 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

港口码头现场作业服装

General technical specification for field work clothing in port and wharf

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	III

1　范围	4

2　规范性引用文件	4

3　术语和定义	5

4　一般要求	5

5  技术要求	9

6　试验方法	14

7　检验规则	15

8　使用说明、标志、包装、运输和贮存	15

附录A （资料性） 港口码头现场作业服装款式	16

附录B （规范性） 警示部位设计要求	17

# 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由××××提出并归口。

本文件起草单位：山港山海生产保障(山东)有限公司、山东陆海服务发展集团有限公司、迪尚集团有限公司、上海国际港务（集团）有限公司、河北港口集团有限公司、山东迪尚职业工装集团有限公司、威海纺织集团进出口有限责任公司、中纺标（深圳）检测有限公司。

本文件主要起草人：刘静、凌晨、朱洪韬、臧家亮、刘加磊、黄璐、王雪、吴春、黄炜、潘伟、鉴雯、张维跃、王志昌、夏振玲、王志君、王丽丽、郭艳、杨宜进、曾钦学、王昭闰。

港口码头现场作业服装

  - 1　范围

本文件规定了港口码头现场作业服装的一般要求、技术要求、试验方法、检验规则和使用说明、标志、包装、运输、贮存等。

本文件适用于以纺织机织物为主要面料制成的港口码头现场作业人员服装设计、制作。

  - 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250  纺织品  色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1335.1  服装号型  男子

GB/T 1335.2  服装号型  女子

GB/T 2668  单服、套装规格

GB/T 3917.2  纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定

GB/T 3921－2008  纺织品  色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 4745  纺织品防水性能的检测和评价 沾水法

GB/T 4802.1－2008  纺织品  织物起毛起球性能的测定  第1部分：圆轨迹法

GB/T 4841.3  染料染色标准深度色卡  2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB/T 5296.4  消费品使用说明  第4部分：纺织品和服装

GB/T 5453－2025  纺织品  织物透气性的测定

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427－2019  纺织品  色牢度试验  耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8629－2017  纺织品  试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630  纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 12703.1  纺织品  静电性能试验方法  第1部分：电晕充电法

GB/T 14272  羽绒服装

GB/T 14801  机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19977  纺织品  拒油性  抗碳氢化合物试验

GB 20653－2020  防护服装 职业用高可视性警示服

GB/T 21294－2014  服装理化性能的检验方法

GB/T 21295－2014  服装理化性能的技术要求

GB/T 29862  纺织品  纤维含量的标识

GB/T 31127－2014  纺织品  色牢度试验  拼接互染色牢度

GB/T 31702  纺织制品附件锐利性试验方法

GB/T 31907  服装测量方法

FZ/T 01118-2012  纺织品  防污性能的检测和评价  易去污性

FZ/T 80002  服装标志、包装、运输和贮存

FZ/T 80004  服装成品出厂检验规则

FZ/T 80007.3  使用粘合衬服装耐干洗测试方法

FZ/T 81007－2022 单、夹服装

JT/T 482  引航员服装与标志

男女单、棉服装、男女儿童单服装外观疵点样照（中华人民共和国纺织工业部）

  - 3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4　一般要求

  - 4.1　分类

港口码头现场作业服装按季节分为春秋装、夏装和冬装。

  - 4.2　号型规格

    - 4.2.1　成品号型设置应按照GB/T 1335.1和GB/T 1335.2规定选用。

    - 4.2.2　成品主要部位规格应按GB/T 1335.1、GB/T 1335.2和GB/T 2668的有关规定自行设计。

  - 4.3　原辅料

面、里料、填充物应符合本文件相关要求。采用的里料、辅料和缝线等应与面料相适宜；纽扣、装饰扣、拉链及其他附件应表面光洁、无毛刺、无缺损、无残疵、无可触及锐利尖端和锐利边缘。拉链齿合良好、顺滑流畅。填充物应选用具有一定保暖性的各种天然纤维、化学纤维等及其共混物。

注：可触及锐利尖端和锐利边缘是指成品上可能对人体皮肤造成伤害的锐利尖端和边缘。

  - 4.4　外观质量

  - 4.4.1　经纬纱向

领面、大身、袖子、裤子的纱线歪斜程度不大于3%，前身底边不倒翘。

  - 4.4.2　对条对格

    - 4.4.2.1  面料有明显条、格，宽度在1.0cm及以上的应符合表1要求，特殊设计除外。

表1 对条对格                       单位：cm

| 部位名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 左右前身 | 条料顺直，格料对横，互差不大于0.3 | 遇格子大小不一时，以衣长二分之一上部为主 |
| 袋与前身 | 条料对条，格料对格，互差不大于0.3。斜料贴袋左右对称，互差不大于0.5（阴阳条格例外） | 遇格子大小不一时，以袋前部为主 |
| 领尖、驳头 | 条料对称，互差不大于0.2 | 遇有阴阳条格，以明显条格为主 |
| 袖子 | 条料顺直，格料对横，以袖山为准，两袖对称，互差不大于0.6 | — |
| 背缝 | 条料对条，格料对横，互差不大于0.3 | 遇格子大小不一时，以上背部为主 |
| 摆缝 | 袖窿底以下10.0，互差不大于0.4 | — |
| 裤侧缝 | 横裆线以下格料对横，互差不大于0.3 | 以明显条格为主 |
| 裤前中线 | 条料顺直，允斜不大于0.8 | — |

4.4.2.2  面料有明显条、格在0.5 cm以上至1.0 cm（不含1.0 cm）的产品，袋与前身条料对条，格料对格，互差不大于0.2cm。

4.4.2.3  条格花型歪斜程度不大于3%。

4.4.2.4  倒顺毛、阴阳格面料，应全身顺向一致。

4.4.2.5  特殊图案面料以主图为准，应全身顺向一致。

  - 4.4.3　色差

门里襟色差应高于4级。领子、驳头、前披肩与大身的色差高于4级。其他表面部位的色差不低于4级。

  - 4.4.4　外观疵点

成品各部位的疵点允许存在程度按表2规定。成品各部位划分按图1。各部位只允许一种允许存在程度内的疵点。未列入表2的疵点按其形态，参照表2相似疵点规定。特殊设计或装饰除外。

表2 外观疵点                         单位：cm

| 疵点名称 | 程度 | 各部位允许存在程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1号部位 | 2号部位 | 3号部位 |
| 线状疵点 | 轻微 | 不允许 | 2.0及以下 | 3.0及以下 |
|  | 明显 | 不允许 | 不允许 | 2.0及以下 |
| 条状疵点 | 轻微 | 不允许 | 允许一处 | 允许两处 |
|  | 明显 | 不允许 | 不允许 | 允许一处 |
| 块状疵点 | 轻微 | 不允许 | 0.5及以下 | 1.0及以下 |
|  | 明显 | 不允许 | 不允许 | 0.5及以下 |
| 纬档 | 轻微 | 不允许 | 允许一处 | 允许两处 |
|  | 明显 | 不允许 | 不允许 | 允许一处 |
| 压痕折皱 | 轻微 | 不允许 | 5.0及以下 | 10.0及以下 |
|  | 明显 | 不允许 | 不允许 | 5.0及以下 |
| 油、锈、色斑疵 | 轻微 | 不允许 | 0.2及以下 | 0.3及以下 |
|  | 明显 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 破损性疵点 |  | 不允许 |  |  |
| 注1：疵点程度描述： ---轻微：疵点在直观下不明显，通过仔细辨认才可看出。 ---明显：不影响总体效果，但能明显感觉到疵点的存在。 注2：表中疵点的允许值是指同一件产品上同类疵点的累计尺寸。 |  |  |  |  |

a

标引序号说明：

a---臀围线；

1---1号部位；

2---2号部位；

3---3号部位。

图1 部位划分示意图

  - 4.4.5　缝制质量

    - 4.4.5.1　针距密度应符合表3要求，特殊设计除外。

    - 表3 针距密度

| 项 目 |  | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明暗线 | 细线 | 不少于12针/3cm | 特殊需要除外 |
|  | 粗线 | 不少于9针/3cm |  |
| 包缝线 |  | 不少于9针/3cm | — |
| 手工针 |  | 不少于7针/3cm | 肩缝、袖窿、领子不少于9针/3cm |
| 三角针 |  | 不少于5针/3cm | 以单面计算 |
| 锁眼 | 细线 | 不少于12针/1cm | — |
|  | 粗线 | 不少于9针/1cm | — |
| 注：细线指20 tex及以下缝纫线；粗线；20 tex以上缝纫线。 |  |  |  |

4.4.5.2  各部位缝制平服，线路顺直、整齐、牢固，针迹均匀，上下线松紧要适宜，无跳线、断线，起止针处及袋口回针缉牢。缉明线宽窄一致。

4.4.5.3  外露缝份应包缝或热切处理，各部位缝份不小于0.8 cm，领止口、开袋、门襟止口等特殊部位除外。

4.4.5.4  领子、门襟部位不应有跳针。其余部位30 cm内不得有连续跳针或一处及以上单跳针。链式线迹不允许跳线。

4.4.5.5  省道顺直、平服；长短、位置一致；细裥（含塔克线）均匀，打裥裥面宽窄一致，左右对称。

4.4.5.6  领子平服，不反翘，领子部位明线不能有接线。领窝平服，不起皱。领尖长短，驳口宽窄一致；领子面、里松紧适宜；绱领（领肩缝对比）不偏斜。

#### 4.4.5.7  肩缝顺直、平服；两肩宽窄一致。

4.4.5.8  绱袖圆顺，两袖前后一致；袖缝顺直，两袖长度、袖口大小一致。

4.4.5.9  袋与袋盖方正、圆顺，大小适宜；袋盖长短、宽窄一致；口袋平服、顺直；袋角整齐。

4.4.5.10  门、里襟长短适宜，止口不反吐；门襟顺直、平服。绱门襟拉链带应平服顺直，门襟对称部位应左右高低一致。

4.4.5.11  锁眼定位准确，大小与扣相适宜，整齐牢固。眼位不偏斜，锁眼针迹美观、整齐、平服。

4.4.5.12  钉扣牢固，线结不外露。钉扣不应钉在单层布上（装饰扣除外），绕脚高度与扣眼位置相适宜，缠绕三次及以上（装饰扣不缠绕），收线打结应结实完整。

4.4.5.13  扣与扣眼上下要对位。四合扣牢固，上下应对位，吻合适度，无变形或过紧现象。

4.4.5.14  装拉链平服，露牙一致；拉链无缺齿，拉链锁头牢固。

4.4.5.15  腰头平服、顺直、宽窄一致；止口不反吐；松紧带松紧均匀；活里包缝。

#### 4.4.5.16  两裤腿长短、裤口大小一致。

4.4.5.17  裤子侧缝顺直，扭曲率不大于2%，短裤（膝盖以上裤子）不考核。

4.4.5.18  装饰物（绣花、镶嵌等）应牢固、平服；绣花不漏绣；印花不搭色。

4.4.5.19  滚条、压条应平服、宽窄一致。

4.4.5.20  对称部位基本一致。

4.4.5.21  商标和耐久性标签位置应端正、平服。

  - 4.4.6　规格尺寸允许偏差

成品主要部位规格尺寸允许偏差应符合表4要求。

表4 规格尺寸允许偏差                 单位：cm

| 部位名称 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 领大 |  | ±0.6 |
| 衣长 |  | ±1.0 |
| 胸围 |  | ±2.0 |
| 总肩宽 |  | ±0.8 |
| 袖长 | 圆袖 | ±0.8 |
|  | 连肩袖 | ±1.2 |
| 短袖袖长 |  | ±0.6 |
| 腰围 |  | ±1.5 |
| 裤长 |  | ±1.5 |

  - 4.4.7　整烫

#### 4.4.7.1  各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍及亮光。

4.4.7.2  使用粘合衬部位不应有脱胶、渗胶、起皱及起泡。各部位表面不应有沾胶。

  - 4.5　警示级别及结构设计要求

### 4.5.1  警示级别

成品反光警示材料设计应按GB 20653－2020第4章1级警示服的规定执行。成品上可视性材料的最小使用面积见表5。

表5 可视性材料的最小使用面积                 单位：cm2

| 项 目 | 1级警示面积 |
| --- | --- |
| 基底材料 | 0.14 |
| 反光材料 | 0.10 |
| 组合性能材料 | 0.20 |

测量面积时,应选取服装的最小设计号型,并将所有拉链、搭扣等扣件全部扣合到最小位置。将衣服平整放置在桌面上进行测量,测量区域包括躯千及四肢部位。

在计算可视性材料的使用面积时,只计入满足4.5.2设计要求的材料。当使用两种或更多种基底材料时,不考虑颜色,统一计算面积。任何类型的图案,印字或标签均不计入表1中最小可视面积的计算,单件服装或者整套服装(如上衣加裤子)均可以评定警示级别。如果使用者穿上整套服装后,整套服装的可视性材料面积所满足的警示级别高于其中任一单件服装的级别,则可以按照整套服装的可视性材料面积评定警示服级别。整套服装的警示级别应分别标注在每个单件服装的标签和使用说明中。为保证 360°可视性,服装各个面都应设计有可视性材料,水平反光带和荧光材料应环绕躯干、裤腿和袖子。服装前部、服装后部配置的可视性材料面积均应不低于相应级别警示服可视性材料最小使用面积的40%。港口码头现场作业服装款式设计参考附录A。

### 4.5.2  成品警示部位设计要求

成品警示部位设计要求应符合附录B的规定。

### 4.5.3  成品的工效学要求

- 成品还应满足以下工效学要求:

- a）适应作业时肢体活动,便于穿脱；

b）在不影响设计强度的前提下，服装应尽可能轻便。

- 5  技术要求

- 5.1  春秋装成品的理化性能应符合表6要求。成品的功能性评价只考核明示了具有该功能性的产品。

## 表6 春秋装理化性能指标要求

| 项目 |  |  | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 纤维含量允差/% |  |  | 按GB/T 29862规定执行 |  |  |
| 甲醛含量/（mg/kg） |  |  | 按GB 18401的规定执行 |  |  |
| pH值 |  |  |  |  |  |
| 异味 |  |  |  |  |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg) |  |  |  |  |  |
| 水洗尺寸变化率a/% ≥ |  | 领大b | -1.0 | -1.5 | -2.0 |
|  |  | 胸围 | -1.5 | -2.0 | -2.5 |
|  |  | 衣长 | -1.5 | -2.5 | -3.5 |
|  |  | 腰围c | -1.0 | -1.5 | -2.0 |
|  |  | 裤长 | -1.5 | -2.5 | -3.5 |
| 面料色牢度/级 ≥ | 耐皂洗 | 变色 | 4 | 3-4 | 3 |
|  |  | 沾色 | 4 | 3-4 | 3 |

表6（续）

| 项目 |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优等品 |  | 一等品 |  | 合格品 |
| 面料色牢度/级 ≥ | 耐水 | 变色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  |  | 沾色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  | 耐摩擦 | 干摩擦 | 4 |  | 3-4 |  | 3-4 |  |
|  |  | 湿摩擦 | 3-4 |  | 3 |  | 2-3 |  |
|  | 耐汗渍 | 变色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  |  | 沾色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  | 耐光 | 变色 | 4 |  | 4（浅色3-4） |  | 3-4 |  |
|  | 耐光汗复合色牢度 | 变色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  | 拼接互染d | 沾色 | 4-5 |  | 4 |  | 4 |  |
| 里料色牢度/级 ≥ | 耐皂洗 | 沾色 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 耐干摩擦 | 沾色 | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  | 耐汗渍 | 变色 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沾色 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐水 | 变色 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沾色 |  |  |  |  |  |  |
| 起球e/级 ≥ |  |  | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
| 接缝性能f | 缝子纰裂程度/cm ≤ |  | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 裤后裆缝接缝强力/N ≥ | 面料 | 应符合GB/T 21295－2024的规定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 里料 |  |  |  |  |  |  |
| 覆粘合衬剥离强力j/ N ≥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撕破强力h/N ≥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐磨性能h/次 ≥ |  |  | 20000 |  | 15000 |  | 10000 |  |
| 功能性评价 | 静电性能（洗涤前后） | 半衰期（HDT）/s ≤ | 10 |  |  |  | 30 |  |
|  | 拒油性能/级 ≥ |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 拒水性能/级 ≥ |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 易去污性能/级 ≥ |  | 3-4（白色3） |  |  |  |  |  |
| 注：染色深度按GB/T 4841.3的规定评定，颜色深于1/12染料染色标准深度为深色，颜色不深于1/12染料染色标准深度为浅色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a 褶皱处理产品不考核褶皱方向尺寸变化率,纬向含弹性纤维的弹性产品不考核纬向尺寸变化率。 b 仅考核关门领。 c 不考核松紧腰。 d 仅考核深、浅色拼接的产品。 e 仅考核产品正面;不考核起绒、植绒、磨毛、烂花、剪花风格面料。 f 不考核镂空、烂花织物;不考核外层仅起装饰作用的部分;外层较宽松的多层产品，不考核外层面料;纰裂试验结果出现纱线滑脱、缝线断裂或织物断裂现象判定接缝性能不符合要求。 j 仅考核领子和大身部位。丝绒、粗纺面料的覆粘合衬部位不考核。粘合衬如在剥离强力试验中无法剥离,则不考核此项目。复合面料和喷涂面料的剥离强力不属此列。 h 仅考核面料:不考核弹性织物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2  夏装成品的理化性能应符合表7要求。成品的功能性评价只考核明示了具有该功能性的产品。

表7 夏装理化性能指标要求

| 项目 |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优等品 |  | 一等品 |  | 合格品 |
| 纤维含量允差/% |  |  |  | 按GB/T 29862规定执行 |  |  |  |  |
| 甲醛含量/（mg/kg） |  |  |  | 按GB 18401的规定执行 |  |  |  |  |
| pH值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异味 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水洗尺寸变化率a/% ≥ |  | 领大b |  | -1.0 |  | -1.5 |  | -2.0 |
|  |  | 胸围 |  | -1.5 |  | -2.0 |  | -2.5 |
|  |  | 衣长 |  | -1.5 |  | -2.5 |  | -3.5 |
|  |  | 腰围c |  | -1.0 |  | -1.5 |  | -2.0 |
|  |  | 裤长 |  | -1.5 |  | -2.5 |  | -3.5 |
| 面料色牢度/级 ≥ | 耐皂洗 | 变色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  |  | 沾色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  | 耐水 | 变色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  |  | 沾色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  | 耐摩擦 | 干摩擦 | 4 |  | 3-4 |  | 3-4 |  |
|  |  | 湿摩擦 | 3-4 |  | 3 |  | 2-3 |  |
|  | 耐汗渍 | 变色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  |  | 沾色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  | 耐光 | 变色 | 4 |  | 4（浅色3-4） |  | 3-4 |  |
|  | 耐光汗复合色牢度 | 变色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  | 拼接互染d | 沾色 | 4-5 |  | 4 |  | 4 |  |
| 里料色牢度/级 ≥ | 耐皂洗 | 沾色 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 耐干摩擦 | 沾色 | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  | 耐汗渍 | 变色 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沾色 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐水 | 变色 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沾色 |  |  |  |  |  |  |
| 起球e/级 ≥ |  |  | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
| 接缝性能f | 缝子纰裂程度/cm ≤ |  | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 裤后裆缝接缝强力/N ≥ | 面料 | 应符合GB/T 21295－2024的规定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 里料 |  |  |  |  |  |  |
| 覆粘合衬剥离强力j/ N ≥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撕破强力h/N ≥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐磨性能h/次 ≥ |  |  | 20000 |  | 15000 |  | 10000 |  |

表7（续）

| 项目 |  |  |  | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优等品 | 一等品 |  | 合格品 |
| 功能性评价 | 静电性能（洗涤前后） | 半衰期（HDT）/s ≤ | 10 |  |  | 30 |  |
|  | 拒油性能/级 ≥ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 拒水性能/级 ≥ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 易去污性能/级 ≥ |  | 3-4（白色3） |  |  |  |  |
|  | 吸湿速干性能/级 ≥ |  | Ⅰ级 |  |  |  |  |
| 注：染色深度按GB/T 4841.3的规定评定，颜色深于1/12染料染色标准深度为深色，颜色不深于1/12染料染色标准深度为浅色。 |  |  |  |  |  |  |  |
| a 褶皱处理产品不考核褶皱方向尺寸变化率,纬向含弹性纤维的弹性产品不考核纬向尺寸变化率。 b 仅考核关门领。 c 不考核松紧腰。 d 仅考核深、浅色拼接的产品。 e 仅考核产品正面;不考核起绒、植绒、磨毛、烂花、剪花风格面料。 f 不考核镂空、烂花织物;不考核外层仅起装饰作用的部分;外层较宽松的多层产品，不考核外层面料;纰裂试验结果出现纱线滑脱、缝线断裂或织物断裂现象判定接缝性能不符合要求。 j 仅考核领子和大身部位。丝绒、粗纺面料的覆粘合衬部位不考核。粘合衬如在剥离强力试验中无法剥离,则不考核此项目。复合面料和喷涂面料的剥离强力不属此列。 h 仅考核面料:不考核弹性织物。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3  冬装成品的理化性能应符合表8要求。成品的功能性评价只考核明示了具有该功能性的产品。

表8 冬装理化性能指标要求

| 项目 |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优等品 |  | 一等品 |  | 合格品 |
| 纤维含量允差/% |  |  |  | 按GB/T 29862规定执行 |  |  |  |  |
| 甲醛含量/（mg/kg） |  |  |  | 按GB 18401的规定执行 |  |  |  |  |
| pH值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异味 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水洗尺寸变化率a/% ≥ |  | 领大b |  | -1.0 |  | -1.5 |  | -2.0 |
|  |  | 胸围 |  | -1.5 |  | -2.0 |  | -2.5 |
|  |  | 衣长 |  | -1.5 |  | -2.5 |  | -3.5 |
|  |  | 腰围c |  | -1.0 |  | -1.5 |  | -2.0 |
|  |  | 裤长 |  | -1.5 |  | -2.5 |  | -3.5 |
| 面料色牢度/级 ≥ | 耐皂洗 | 变色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  |  | 沾色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  | 耐水 | 变色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  |  | 沾色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  | 耐摩擦 | 干摩擦 | 4 |  | 3-4 |  | 3-4 |  |
|  |  | 湿摩擦 | 3-4 |  | 3 |  | 2-3 |  |

表8（续）

| 项目 |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优等品 |  | 一等品 |  | 合格品 |
| 面料色牢度/级 ≥ | 耐汗渍 | 变色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  |  | 沾色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  | 耐光 | 变色 | 4 |  | 4（浅色3-4） |  | 3-4 |  |
|  | 耐光汗复合色牢度 | 变色 | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
|  | 拼接互染d | 沾色 | 4-5 |  | 4 |  | 4 |  |
| 里料色牢度/级 ≥ | 耐皂洗 | 沾色 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 耐干摩擦 | 沾色 | 3-4 |  |  |  |  |  |
|  | 耐汗渍 | 变色 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沾色 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐水 | 变色 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沾色 |  |  |  |  |  |  |
| 起球e/级 ≥ |  |  | 4 |  | 3-4 |  | 3 |  |
| 接缝性能f | 缝子纰裂程度/cm ≤ |  | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 裤后裆缝接缝强力/N ≥ | 面料 | 应符合GB/T 21295－2024的规定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 里料 |  |  |  |  |  |  |
| 覆粘合衬剥离强力j/ N ≥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撕破强力h/N ≥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐磨性能h/次 ≥ |  |  | 20000 |  | 15000 |  | 10000 |  |
| 功能性评价 | 静电性能（洗涤前后） | 半衰期（HDT）/s ≤ | 10 |  |  |  | 30 |  |
|  | 拒油性能/级 ≥ |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 拒水性能/级 ≥ |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 易去污性能/级 ≥ |  | 3-4（白色3） |  |  |  |  |  |
|  | 防风性能 | 透气率/（mm/s） ≤ | 50 |  |  |  |  |  |
| 注：染色深度按GB/T 4841.3的规定评定，颜色深于1/12染料染色标准深度为深色，颜色不深于1/12染料染色标准深度为浅色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a 褶皱处理产品不考核褶皱方向尺寸变化率,纬向含弹性纤维的弹性产品不考核纬向尺寸变化率。 b 仅考核关门领。 c 不考核松紧腰。 d 仅考核深、浅色拼接的产品。 e 仅考核产品正面;不考核起绒、植绒、磨毛、烂花、剪花风格面料。 f 不考核镂空、烂花织物;不考核外层仅起装饰作用的部分;外层较宽松的多层产品，不考核外层面料;纰裂试验结果出现纱线滑脱、缝线断裂或织物断裂现象判定接缝性能不符合要求。 j 仅考核领子和大身部位。丝绒、粗纺面料的覆粘合衬部位不考核。粘合衬如在剥离强力试验中无法剥离,则不考核此项目。复合面料和喷涂面料的剥离强力不属此列。 h 仅考核面料:不考核弹性织物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 5.4　羽绒服装的理化性能要求按GB/T 14272的规定执行。

  - 5.5　反光警示材料性能要求

  - 反光警示材料色度坐标均值和亮度因子均值均应符合GB 20653-2020 5.1.3的规定。反光警示材料反光性能应符合GB 20653-2020 6.1的规定。

- 6　试验方法

  - 6.1　检验工具

    - 6.1.1　钢卷尺，分度值为1mm。

    - 6.1.2　评定变色用灰色样卡（GB/T 250）。

    - 6.1.3　男女单、棉服装、男女儿童单服装外观疵点样照。

  - 6.2　规格测定

- 主要部位规格尺寸测量方法按GB/T 31907规定。

  - 6.3　外观测定

    - 6.3.1　成品外观检验一般采用灯光照明，照度不低于600lx，有条件时也可采用北空光照明。

    - 6.3.2　评定成品色差程度时，被评部位应纱向一致。入射光与织物表面约成45°角，观察方向应垂直于织物表面，距离60cm目测，与GB/T 250样卡对比。

    - 6.3.3　外观疵点测定时，距离60cm目测，必要时采用钢卷尺或直尺进行测量，并与男女单、棉服装、男女儿童单服装外观疵点样照对比。

    - 6.3.4　针距密度在成品缝纫线迹上任取3cm测量（厚薄部位除外）。

    - 6.3.5　经、纬向纱线歪斜程度测定按GB/T 14801规定，按式（1）计算结果。

S=100dW·················（1）

式中：

S---经向或纬向纱线歪斜程度，%；

d---经纱或纬纱与直尺间最大垂直距离，单位为毫米（mm）；

W---测量部位宽度，单位为毫米（mm）。

    - 6.3.6　 扭曲率测量方法见图2，并按式（2）计算扭曲率，结果按GB/T 8170修约，保留一位小数。

k=100（b−a）c·························（2）

式中：

k---扭曲率，%；

- --裤子橫裆线上，侧缝至端点之间的距离，单位为厘米（cm）；

- --裤脚口底边上，侧缝至端点之间的距离，单位为厘米（cm）；

- --裤子橫裆线垂直到裤脚口底边的距离，单位为厘米（cm）。

图 2  扭曲率测量示意图

    - 6.3.7　附件尖端和边缘的锐利性按GB/T 31702规定测试。

  - 6.4　反光警示材料性能按GB 20653－2020中附录C方法的规定测试。

  - 6.5　理化性能测定

    - 6.5.1　水洗尺寸变化率按GB/T 8630规定测试，采用GB/T 8629－2017，A型标准洗衣机，洗涤程序4N，干燥方法采用程序A。批量产品检验时，随机抽取3件成品测试，洗涤次数1次，结果取3件的平均值进行判定，若同时存在收缩与伸长的试验结果时，则以收缩（或伸长）的2件试样的平均值作为试验结果。

    - 6.5.2　耐皂洗色牢度按GB/T 3921－2008中的方法C（3）规定测试。

    - 6.5.3　耐光色牢度按GB/T 8427－2019规定测试，其中曝晒采用通常条件，按方法3晒至第一阶段。

    - 6.5.4　拼接互染色牢度按GB/T 31127－2014中的方法A规定测试。

    - 6.5.5　起球按GB/T 4802.1－2008规定，采用方法D测试（其中精梳毛织品、精梳仿毛织品按参数E,粗疏毛织品、粗梳仿毛织品、松结构织物按参数F）。

    - 6.5.6　缝子纰裂程度按GB/T 21294－2024中9.2.1规定测试。其中，试验负荷按表9规定执行。检验结果出现两个及以上试样合格，取合格试样的平均值为该测试部位最终结果，判定该测试部位指标合格；检验结果出现两个及以上试样不合格，取不合格试样的平均值为该测试部位最终结果，判定该测试部位指标不合格。各测试部位的判定结果均合格，判定该项指标合格，否则为不合格。测试过程中出现纱线滑脱、缝线断裂或织物断裂等异常现象的，应同时在试验报告中描述此异常现象。

表9 纰裂试验负荷

| 类别 |  |  | 负荷/N |
| --- | --- | --- | --- |
| 面料 | 织物单位面积质量 g/m2 | ≤52 | 45.0±1.0 |
|  |  | ＞52且≤150 | 80.0±2.0 |
|  |  | ＞150 | 100.0±2.0 |
| 里料 |  | ≤52 | 45.0±1.0 |
|  |  | ＞52 | 70.0±1.5 |

    - 6.5.7　撕破强力按GB/T 3917.2的规定测试。

    - 6.5.8　耐磨性能按GB/T 21196.2的规定测试。测试部位为上装下摆向上100mm处,裤子裤脚口向上100mm处 ,负荷为(595士7)g(名义压力为9kPa)。

    - 6.5.9　静电性能按GB/T 12703.1的规定测试，洗涤干燥方式同5.4.1。

    - 6.5.10　拒油性能按GB/T 19977-2014的规定测试。

    - 6.5.11　拒水性能按GB/T 4745的规定测试。

    - 6.5.12　易去污性能按FZ/T 01118-2012擦拭法的规定测试。

    - 6.5.13　透气率按GB/T 5453－1997规定测试,试验面积20cm2,压降100Pa,透气方向由外到内。水洗方法同5.4.1，连续洗涤3次。

    - 6.5.14　其他理化性能项目按GB/T 21294规定测试。其中耐皂洗、耐干洗、耐汗渍、耐水色牢度仲裁试验选择单纤维贴衬。

    - 6.5.15　未提及取样部位的测试项目,可按测试需要在成品上选取试样。

- 7　检验规则

检验规则按FZ/T 81007－2022第6章的规定执行。

- 8　使用说明、标志、包装、运输和贮存

成品使用说明应符合GB/T 5296.4的要求。

成品的标志、包装、运输和贮存按FZ/T 80002执行。港口码头作业引航员还有符合JT/T 482-2017的规定。

- 附录A
（资料性）
港口码头现场作业服装款式

  - A.1　港口码头现场作业服装款式根据岗位进行设计，并通过不同颜色进行区分，以供各港口参考。详情见表A.1。

  - 表A.1港口码头现场作业服装款式

| 序号 | 岗位内容 | 颜色 | 色号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安全员、现场管理人员 | 黄色系 | 荧光黄12-0643TPX |
| 2 |  |  | 桔黄色15-1164TPX |
| 3 |  |  | 国旗黄13-0758TPX |
| 4 | 现场工作人员、装卸工种 | 红色系 | 桔 红17-1464TPX |
| 5 |  |  | 红 色 18-1763TPX |
| 6 | 铁路信号工、调车员、值班员岗位 | 绿色系 | 绿 色18-6030TPX |

  - A.2　港口码头现场作业服装的推荐款式。

  - 图A.1款式参考图

# 附录B
（规范性）
警示部位设计要求

B.1  覆盖部位仅含上身躯干的港口码头现场作业服装(如背心和无袖短外套)

覆盖部位仅含上身躯干的港口码头现场作业服装(如背心和无袖短外套)的设计应满足以下要求,典型设计款式示意图参见图B.1。

a）基底材料应环绕上身躯干,宽度不小于50mm(基底材料被反光带中断的区域不算入内)。反光带最小宽度为25mm。

b）仅覆盖上身躯干的港口码头现场作业服装应至少有一条环绕躯干的反光带，反光带与水平线之间的最大可倾斜角度为±20°；左右两肩应各有一条反光带从胸前延伸到后背，从肩缝向胸前和后背各延伸至少15cm或者与躯干部位的反光带相连接；躯干部位最下面的反光带的底端距衣服底边的距离不小于50mm。如果服装有多条水平方向的反光带，相邻两条间距应不小于50mm。

c）两侧开口的套头背心在设计时应确保穿着者穿上适合的尺码后,两侧开口的任何部位的水平间距不大于50mm。

d）由反光材料或组合性能材料组成的条带在长度方向上的间隙(如门襟或接缝处)应不大于50mm,同时如果该条带环绕躯干部位,则该条带上的总间隙应不大于100mm。

单位：mm

图B.1 仅覆盖上身躯干港口码头现场作业服装的示意图（背心和无袖短外套）

B.2 覆盖部位包括上身躯干和胳膊的港口码头现场作业服装(如夹克、衬衫/大衣、T 恤等)

覆盖部位包括上身躯干和胳膊的港口码头现场作业服装(如夹克、衬衫/大衣、T恤等)的设计应满足以下要求,典型设计款式示意图参见图B.2。

a）基底材料应环绕上身躯干部位和袖子,宽度应不小于50mm(基底材料被反光带中断的区域不算入内)。反光带最小宽度为25mm。

b）或者,当袖子上环绕反光带时，覆盖上身躯干和胳膊的港口码头现场作业服装应至少有两条反光带环绕躯干，相邻反光带间隔不小于50mm，反光带与水平线之间的最大可倾斜角度为±20°,躯干部位最下面的反光带的底端距衣服底边的距离不小于50mm。

c）如果袖子明显遮挡躯干部位的一条水平反光带,袖子上应环绕一圈反光带。如果是长袖,袖子上应环绕间隔不小于50mm的两条反光带。

d）如果袖子明显遮挡躯干部位的两条水平反光带,袖子上应环绕间隔不小于50mm的两条反光带。最下端的反光带底端距袖口边缘的距离应不小于50mm。可以通过不同的姿势活动胳膊同时观察袖子对于水平反光带的遮挡情况。

e）由反光材料或组合性能材料组成的条带在长度方向上的间隙(如门襟或接缝处)应不大于50mm,同时如果该条带环绕躯干或袖子,则该条带上的总间隙应不大于100mm。

单位：mm

图B.2 覆盖上身躯干、胳膊和腿部的港口码头现场作业服装示意图（夹克/衬衫/大衣/T恤/长裤）

B.3  主要覆盖腿部的港口码头现场作业服装(如长裤、背带裤等)

主要覆盖腿部的港口码头现场作业服装(如长裤、背带裤等)的设计应满足以下要求,典型设计款式示意图参见图B.2。

a）基底材料应环绕裤腿,宽度不小于50mm(基底材料被反光带中断的区域不算入内)。反光带最小宽度为25mm。

b）覆盖腿部的港口码头现场作业服装应至少有两条反光带,间隔不小于50mm,反光带最大可倾斜角度为士20°。最下端的反光带底端距裤口边缘的距离应不小于50mm。

c）由反光材料或组合性能材料组成的条带在长度方向上的间隙(如门襟或接缝处)应不大于50mm。

B.4  覆盖部位包括上身躯干和腿部的港口码头现场作业服装(如无袖连体工作服)

覆盖部位包括上身躯干和腿部的港口码头现场作业服装(如无袖连体工作服)的设计应满足以下要求,典型设计款式示意图参见图B.1。

- a）基底材料应环绕上身躯干部位和裤腿,宽度不小于50mm(基底材料被反光带中断的区域不算入内)。反光带最小宽度为25mm。

- b）应同时满足4.3.1.1和4.3.1.3的要求。

B.5  可覆盖上身躯干、胳膊和腿部的港口码头现场作业服装(如连体工作服)

- 可覆盖上身躯干、胳膊和腿部的港口码头现场作业服装(如连体工作服)的设计应满足以下要求,典型设计款式示意图参见图B.2。

- a）基底材料应环绕上身躯干部位、袖子和裤腿,宽度不小于50 mm(基底材料被反光带中断的区域不算入内)。反光带最小宽度为25mm。

- b）应同时满足4.3.1.2和4.3.1.3的要求。